连退模拟试验机操作规程

1打开配电箱总电源（一层106室）—冷却水电源—压缩气泵电源—制氮机电源

2打开压缩气罐（地下104室）1号阀门，按绿色按钮运行制氮机；打开氮气输出管道2号阀门。

3按ON开机运行冷却水箱，打开连退试验机电源送样杆气动阀门和试样冷却阀门.高氮气瓶阀门，把设备USB数据接口连接电脑。开启电脑打开软件Test准备进行试验。

4先开仓门，按UNLOAD将送样杆送出准备装样；试样尺寸要求需按照《模拟连退薄板热处理装置》

5将试样表面擦洗干净，取2号热电偶焊在试样上；距离1mm；焊完后放在石英架上面固定好，（根据试样尺寸大小不同，固定方法也不同）；点LOAD 将试样送进加热仓。关好冷却仓仓门。

6编辑程序：点COMPILE开始编辑，点STEP↓第一步是室温不用更改，从第二步开始设置温度、升温时间，更改方法（点下方小↓输入温度，点ENT确认；更改任何地方都按此步骤）；更改第三步设置温度、保温时间；第四步设置冷却后所需温度、时间。注意：从加热仓送往冷却仓时，须给4秒系统反应时间。程序运行到第几步必须把END STEP NO.更改到第几步。根据工艺不同设定的参数不同，具体参照《程序编辑表》

7编辑完程序后，点Transmit发送OK。

8 点INTERLOCK界面里RESET复位键，再点MOND界面里1.ST（没有特殊要求一般选择一次真空循环1.ST）；再点AUTO，按屏幕下方AUTO绿色按钮，开始抽真空自动运行状态；等真空到达5.9×103后，点击电脑上START，炉子开始加热电脑上温度曲线也开始上升；待程序运行完，点软件上面stop暂停，先开冷却仓仓门；点MANU手动，再点LOAD；把样送出去空冷。如需数据点File里Sawe Data File保存图形；在Excel/CSV里Save CSV保存原始数据。

9试验做完务必将热电偶拧到一块，点UNLOAD；关好冷却仓仓门；依次关好电、气、水。

注意：试样焊完热电偶之后，用手试试是否焊牢；在石英支架装样、固定、拆样过程中务必轻拿轻放。